Международная конференция «Обратные и некорректные задачи математической физики», 
посвященная 75-летию академика М.М.Лаврентьева, 20-25 августа 2007 г., Новосибирск, Россия

Обратные задачи формообразования элементов конструкций

при различных режимах ползучести

И. А. Банщикова

ИГиЛ СО РАН,

пр. Ак. Лаврентьева, 15,

630090 Новосибирск, Россия

E-mail: binna@ngs.ru

Работа была поддержана РФФИ (грант 05-01-00673 и грант 07-01-12043-офи)

Рассматриваются обратные задачи моделирования  формообразования элементов конструкций, типа панелей и профилей при различных режимах ползучести при повышенной температуре. Формообразование при медленных температурно-скоростных режимах нагружения способствует снижению уровня «пиковых» напряжений, которые могут приводить к значительной поврежденности материала и зарождению микро- и макротрещин.

В общем виде обратная задача формулируется следующим образом:  требуется найти такие силовые и кинематические параметры формообразования при  0≤t<T, чтобы после снятия нагрузок и упругого восстановления в момент времени Т получить требуемые остаточные кинематические величины, T - заданное время. В случае формообразования пластины рассматривается класс таких воздействий, когда прогиб W изменяется по заданному во времени закону при , f(t) - заданная функция, плоскость  совпадает со срединной плоскостью пластины. После снятия нагрузок при  и упругого восстановления пластина принимает форму . В [1] определены условия, при которых существует единственное обобщенное решение сформулированной обратной задачи.

В основе методики численного расчета параметров формообразования лежат метод конечных элементов и итерационный алгоритм [2], [3].  Итерационный процесс строится в зависимости от режима деформирования. При расчете перемещений пластины для режима термофиксации  при  по заданному остаточному прогибу  определяется упреждающий прогиб , при этом  вычисление  на (N+1)- ой итерации проводится по формулам:

.

Верхний символ «N» означает величину на N-ой итерации. В случае линейного изменения  прогиба  при  по заданным остаточному прогибу  и начальному прогибу    определяется прогиб  в соответствии с алгоритмом:

.

В случае статической постановки задачи (кручение постоянным моментом профиля произвольного поперечного сечения) в качестве итерационного алгоритма для вычисления угла закручивания используется метод секущих.

Приводятся примеры решения обратных задач кручения квадратных пластин и профилей из сплавов AK4-1T и BT9.

Литература:

- Банщикова И.А. Цвелодуб И.Ю. Об одном классе обратных задач формоизменения вязкоупругих пластин// ПМТФ. 1996. Т.37. № 6. с.122-131.

- Сухоруков И.В., Цвелодуб И.Ю. Итерационный метод решения релаксационных обратных задач// Изв.АН СССР. Механика твердого тела. 1991. № 3. С.93-101.

- Банщикова И.А., Горев Б.В., Сухоруков И.В. Двумерные задачи формообразования стержней в условиях  ползучести // ПМТФ.- 2002.- Т.43.- №3.- С.129-139.